ГОСТ 4598-86

Группа Ж15

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ

Технические условия

Fibre boards. Specifications.

ОКП 55 3610

Дата введения 31.01.86

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

О.Е. Поташев, канд. техн. наук (руководитель темы); А.Ф. Абельсон, канд. техн. наук; В.И. Бирюков, д-р техн. наук; И.В. Пинтус; Н.М. Пашков, канд. техн. наук; А.П. Шалашов, канд. техн. наук; Н.В. Шведов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 19.12.85 № 240

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 4188-83, ИСО 2695, ИСО 2696

4. ВЗАМЕН ГОСТ 4598-74

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 427-75 | 4.10 |
| ГОСТ 577-68 | 4.9 |
| ГОСТ 3749-77 | 4.6 |
| ГОСТ 8026-92 | 4.5, 4.9 |
| ГОСТ 10905-86 | 4.9 |
| ГОСТ 14192-96 | 5.8 |
| ГОСТ 18242-72 | 3.3 |
| ГОСТ 18321-73 | 3.2 |
| ГОСТ 19592-80 | 4.1, 4.2.1, 4.2.2 |
| ГОСТ 20736-75 | 3.4 |
| ГОСТ 23683-89 | 4.2.1 |
| ГОСТ 26988-86 | 4.7 |
| ГОСТ 27680-88 | 4.1, 4.5, 4.6 |
| ТУ 2-034-225-87 | 4.5, 4.6 |

6. ИЗДАНИЕ (ноябрь 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1989 г. (ИУС 1-90)

Настоящий стандарт распространяется на древесноволокнистые плиты мокрого способа производства (далее — плиты) для применения в строительстве, вагоностроении, в производстве мебели, столярных и других изделий и конструкций, защищенных от увлажнения, а также при производстве тары.

Стандарт не распространяется на плиты специального назначения (битумированные, биостойкие, трудносгораемые и др.), а также плиты с облицованной или окрашенной поверхностью.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Плиты в зависимости от назначения подразделяют на типы: твердые и мягкие.

Твердые плиты в зависимости от прочности, плотности и вида лицевой поверхности подразделяют на марки:

Т ¾ с необлагороженной лицевой поверхностью;

Т-С ¾ с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы;

Т-П ¾ с подкрашенным лицевым слоем;

Т-СП — с подкрашенным лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы;

Т-В — с необлагороженной лицевой поверхностью и повышенной водостойкостью;

Т-СВ ¾ с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы и повышенной водостойкостью;

НТ —пониженной плотности (полутвердые);

СТ —повышенной прочности (сверхтвердые) с необлагороженной лицевой поверхностью;

СТ-С ¾ повышенной прочности (сверхтвердые) с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы.

Твердые плиты марок Т, Т-С, Т-П, Т-СП в зависимости от уровня физико-механических показателей подразделяют на группы качества: А и Б, по качеству поверхности плиты этих марок подразделяют на I и II сорт.

Мягкие плиты в зависимости от плотности подразделяют на марки: М-1, М-2 и М-3.

1.2. Область применения различных марок плит устанавливают в государственных стандартах и ТУ на изделия конкретных видов  по согласованию с органами Минздрава СССР.

Плиты марок СТ, Т-В, Т-СВ применяют для покрытия полов, в конструкциях наружных и балконных дверей с последующей отделкой лакокрасочными материалами.

1.3. Размеры плит должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

мм

|  | Длина |  |  | Ширина |  |  |  | Толщина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. |  |  | Номин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип плит | Максималь-ная | Основная | Пред. откл. | Максималь-ная | Основная | Пред. откл. |  |  | Номин. |  | Пред. откл. |  |
| 1.Твердые |  | 3660; |  | 2140 | 2140; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3355; |  |  | 1830; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6100 | 3050; |  |  | 1525; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2745; |  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2440; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2140 |  |  |  |  |  |  | 2,5; |  |  |  |
|  |  | 3660; | ±3 | 1700; |  | ±3 |  |  | 3,2; |  | ±3 |  |
|  |  | 3050; |  | 1220 |  |  |  |  | 4,0; |  |  |  |
|  |  | 2745; |  |  |  |  |  |  | 5,0; |  |  |  |
|  | 5500 | 2440; |  |  | 1700 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
|  |  | 2350; |  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2050; |  |  | 610 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1830; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1700; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мягкие |  | 3000; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2700; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5500 | 2500; | ±5 | 1220 |  |  | ±5 |  |  | 8,0; |  | ±1,0 |
|  |  | 1800; |  |  |  |  |  |  |  | 12,0; |  |  |
|  |  | 1600; |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |
|  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать плиты с дополнительными размерами, не указанными в табл. 1. При этом размеры следует выбирать с учетом безотходного раскроя плит максимального формата.

Для твердых плит II сорта и плит марки НТ предельные отклонения по толщине +0,6−0,3 (кроме производства мебели).

1.4. Размеры плит, предназначенных для экспорта, устанавливают по спецификациям в соответствии с Условиями поставок товаров для экспорта, с учетом технических возможностей изготовителя.

1.5. Условное обозначение плит должно состоять из марки, группы качества сорта, размеров по длине, ширине, толщине и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений

твердой плиты с подкрашенным лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы, группы качества Б, II сорта с номин. размерами 3050´2140´3,2 мм:

Т-СП гр. Б II с 3050´2140´3,2 ГОСТ 4598¾86

То же, твердой плиты повышенной прочности с номин. размерами 3660´1220´4,0 мм:

СТ 3660´1220´4,0 ГОСТ 4598¾86

То же, мягкой плиты с плотностью от 300 до 400 кг/м3 с номин. размерами 1800´1220´12,0 мм:

М-1 1800´1220´12,0 ГОСТ 4598¾86

1.1—1.5 (Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Плиты следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, разработанной на основе типовой инструкции, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2 Отклонения от номинальных размеров плит не должны превышать предельные, приведенные в табл. 1.

2.3. Плиты должны иметь прямые углы. Отклонение от прямоугольности кромок, измеренное на отрезке длиной 1000 мм, не должно быть более 2 мм.

2.4. Кромки плит должны быть прямолинейными. Отклонение от прямолинейности, измеренное на отдельных отрезках длиной 1000 мм, не должно быть более 1 мм.

2.5. Значения показателей физико-механических свойств плит должны соответствовать указанным в табл. 2.

2.6. Коэффициент теплопроводности мягких плит (справочное значение), Вт/(м·К):

0,05 . . . для плит марки	М-3

0,07 . . .   „     „       „     	М-2

0,09 . . .   „     „       „   	М-1

2.7 (Исключен, Изм. № 1).

Таблица 2

| Наименова-ние | Норма для плит марок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | СТ | Т-В, | Т, Т-П, Т-С, Т-СП |  | НТ |  | М-1 |  | М-2 |  | М-3 |
|  |  | Т-СВ | группа А | группа Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Плотность, кг/м3 | 950-1100 | 850-1100 | 850-1100 | 800-1100 | Не менее 600 | 200-400 |  | 200-350 |  | 100-200 |  |
| 2. Предел прочности при изгибе, МПа, нижняя граница Тн | 47 | 40 | 38 | 33 | 15 | 1,8 |  | 1,1 |  | 0,4 |  |
| 3. Разбухание по толщине за 24 ч, %, верхняя граница Тв | 13 | 10 | 20 | 23 | 30 | Не нормируется |  |  |  |  |  |
| 4. Влажность, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нижняя граница Тн | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Не нормируется |  |  |  |  |  |
| - верхняя граница не более | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Водопогло-щение за 2 ч, %, верхняя граница Тв | Не нормируется |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Водопогло-щение лицевой поверхности за 24ч, верхняя граница Тв | 7 | 7 | 11 | 13 | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| 7. Предел прочности при растяжении перпендику-лярно к пласти, МПа, нижняя граница Тн | 0,32 | 0,30 | 0,30 | ¾ | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Норма показателя водопоглощения лицевой поверхностью относится к плитам с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы, а также к плитам марки СТ.

2. Средний уровень физико-механических показателей твердых плит для последовательности партий приведен в приложении.

3. По требованию потребителя значение показателя нижней границы влажности плит марок Т, Т-П, Т-С, Т-СП группы А может быть принято 5 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.8. Содержание вредных химических веществ, выделяемых плитами в производственных помещениях, при изготовлении плит не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденных Министерством здравоохранения СССР для воздуха рабочей зоны производственных помещений.

В условиях эксплуатации плит не должны выделяться химические вещества в количествах, превышающих ПДК, утвержденные Министерством здравоохранения СССР.

Упрочняющие и гидрофобные добавки, используемые при производстве плит, должны выпускаться по государственным стандартам и ТУ, согласованным органами Министерства здравоохранения СССР.

В качестве упрочняющих добавок должны применяться малотоксичные смолы с содержанием свободного формальдегида не более 0,1 %.

Содержание добавок формальдегидосодержащих смол в рецептуре плит по отношению к абсолютно сухой массе не должно превышать 1,3 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.9. Цветовая тональность и степень размола древесины лицевого слоя твердых плит должны соответствовать образцам-эталонам, согласованным изготовителем с основными потребителями.

2.10. По качеству поверхности плиты должны соответствовать нормам, указанным в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование дефекта | Норма для плит |  |
| --- | --- | --- |
|  | I сорта | II сорта |
| 1. Углубления (выступы): |  |  |
| - на лицевой поверхности | Не допускаются | Не допускаются глубиной (высотой) более пред. откл. по толщине |
| - на нелицевой поверхности | Не допускаются более 2 шт. площадью 25 см2 на 1 м2 глубиной (высотой) более пред. откл. по толщине | Не нормируются |
| 2. Царапины на лицевой поверхности | Не допускаются на 1 м2 суммарной длиной более 100 мм в количестве более 2 шт. | Не нормируются |
| 3. Разнооттеночность лицевой поверхности | Не допускается площадью более 5 % поверхности плиты | Не нормируется |
| 4. Пятна от воды на лицевой поверхности | Не допускаются на 1 м2 суммарной площадью более 5 см2 | Не нормируются |
| 5. Пятна производственного характера, в т.ч. от масла и парафина на лицевой поверхности | Не допускается более одного пятна на 1 м2 диаметром более 8 мм | Не допускаются на 1 м2 суммарной площадью более 10 см2 |
| 6. Сколы, местные повреждения кромок | Не допускаются (единичные глубиной по пласти 2 мм и менее протяженностью по кромке 15 мм и менее не учитываются) | Не допускаются глубиной более 5 мм |

Для мягких плит допускаются углубления (выступы), сколы, местные повреждения кромок в пределах отклонений по длине, ширине и толщине плиты.

Для всех марок плит не допускаются расслоения, прогары, бахрома на кромках и посторонние включения.

Лицевая поверхность плиты должна иметь одну цветовую тональность и однородную структуру из равномерно размолотых волокон.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.11 (Исключен, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Плиты предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество плит одной марки и размера, изготовленных по одному технологическому режиму в течение, как правило, одной смены (но не более суточной выработки) и оформленных одним документом о качестве.

3.1.1. Для проверки соответствия плит требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания. Приемосдаточным испытаниям подвергают все плиты на соответствие требованиям настоящего стандарта (плотность, водопоглощение лицевой поверхностью и предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти определяют при приемосдаточных испытаниях каждой партии по требованию потребителя).

3.1.2. Плотность, водопоглощение лицевой поверхностью и предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти контролируют периодически ¾ не реже одного раза в две недели и при каждом изменении технологии изготовления плит.

3.1.1, 3.1.2. (Введены дополнительно, Изм. № 1)

3.2. Отбор плит для контроля и испытаний производят методом случайного отбора „вслепую" по ГОСТ 18321.

3.3. Для контроля длины, ширины, толщины, прямолинейности, прямоугольности, а также показателей качества поверхности и внешнего вида плит применяют статистический приемочный контроль по альтернативному признаку по ГОСТ 18242*.

_______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71-99

Объем выборки определяют в соответствии с требованиями табл. 4.

Таблица 4

шт.

|  | Объем выборки при проверке |  | Число годных плит от объема выборки, при котором партия принимается, не менее, при проверке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем партии | длины, ширины, толщины, прямолинейности, прямоугольности (специальный уровень контроля S-3) | качества поверхности и внешнего вида (общий уровень контроля-1) | длины, ширины, толщины, прямолинейности, прямоугольности | качества поверхности и внешнего вида |
| До 500 | 8 | 20 | 7 | 17 |
| От 501 " 1200 | 13 | 32 | 11 | 27 |
| " 1201 " 3200 | 13 | 50 | 11 | 43 |
| " 3201 " 10000 | 20 | 80 | 17 | 70 |

3.4. Для контроля физико-механических показателей плит применяют статистический приемочный контроль по количественному признаку по ГОСТ 20736*.

____________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.74-99.

Объем выборки определяют в соответствии с требованиями табл. 5.

Таблица 5

| Объем партии, шт. | Объем выборки, шт. (специальный уровень контроля S-3) | Приемочная постоянная kS |
| --- | --- | --- |
| До 280 | 3 | 0,958 |
| От 281 " 500 | 4 | 1,01 |
| " 501 " 1200 | 5 | 1,07 |
| " 1201 " 3200 | 7 | 1,15 |
| " 3201 " 10000 | 10 | 1,23 |

(Измененная редакция, Изм. № 1)

3.5. При приемке партии на предприятии-изготовителе объем партии определяют по числу плит максимального формата.

3.6. Для оценки партии плит по каждому из показателей ¾ плотности, пределу прочности при изгибе, разбуханию по толщине, влажности и водопоглощению вычисляют выборочное среднее по каждой плите Xi по формуле

Xi=1mj=1mXij,

где Xij- значение показателя j-го образца i-й плиты выборки из п плит;

т - число образцов, отбираемых от каждой плиты.

По тем же показателям вычисляют:

¾ выборочное среднее по всем образцам X по формуле

X=1ni=1nXiили X=1n⋅mi=1nj=1mXij;

¾ среднее квадратическое отклонение выборочных средних по плите (для показателей, кроме плотности) S по формуле

S=1n−1i=1nXi−X2или S=1n−1i=1nXi2−1ni=1nXi2;

значение величин Qн и Qв по формулам:

Qн=X−ТнS и Qв=Тв−XS,

где Тн и Тв ¾ соответственно нижняя и верхняя границы контролируемого параметра, указанные в табл. 2.

3.7. В выборке должны отсутствовать плиты с прогарами и расслоениями.

В выборке отсутствуют плиты с дефектами, указанными в п.2.11.

Выборочное среднее значение показателя плотности по всем образцам по результатам испытаний последнего контроля соответствует норме, указанной в табл. 2.

Число плит из отобранных для контроля длины, ширины, толщины, прямолинейности, прямоугольности, внешнего вида, качества поверхности и соответствующих нормам пп. 2.2-2.4, 2.9, 2.10 - не менее указанного в табл. 4.

Значения величии Qн и Qв по каждому показателю, рассчитанные по п. 3.6, в том числе по результатам испытаний последнего контроля водопоглощения лицевой поверхностью и предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти, должны быть не менее приемочной постоянной ks, указанной в табл. 5.

3.6, 3.7 (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.8. Если показатель водопоглощения лицевой поверхности плит с лицевым слоем из тонкодисперсной массы не соответствует установленным настоящим стандартом требованиям, поверхность плит считают необлагороженной и индекс С марке не присваивают.

3.9. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества плит, соблюдая правила приемки и применяя методы испытаний, установленные настоящим стандартом.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Отбор и подготовку образцов, определение физических и механических свойств плит проводят по ГОСТ 19592 и в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Контроль размеров проводят по ГОСТ 27680.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Определение водопоглощения лицевой поверхностью

4.2.1. После кондиционирования и взвешивания образцов, предназначенных для определения водопоглощения по ГОСТ 19592, производят гидроизоляцию их кромок и нелицевой поверхности, а также повторное взвешивание образцов до вымачивания.

Гидроизоляцию осуществляют погружением образцов в расплавленный парафин по ГОСТ 23683 при температуре (85±5)°С кромками и нелицевой стороной. При нанесении парафина на кромки образец погружают по очереди каждой кромкой до линии, отстоящей от нее на 3 мм.

4.2.2. Испытание плит ¾ по ГОСТ 19592.

4.2.3. Водопоглощение лицевой поверхностью Ал.п в процентах вычисляют с точностью до 0,1 % по формуле

Ал.п=m3−m2m1⋅100,

где m1 ¾ масса образца без гидроизоляции, г;

m2 — масса сухого образца с гидроизоляцией, г;

m3 ¾ масса образца с гидроизоляцией после вымачивания, г.

4.3. Влажность плит, увлажненных в увлажнительных машинах, определяют не ранее чем через 24 ч после выхода их из производства.

4.4. Цветовую тональность и степень размола древесины лицевого слоя оценивают визуально при сравнении с образцами-эталонами размерами 200´300 мм.

4.5. Отклонение от прямолинейности кромок определяют по ГОСТ 27680 или при помощи поверочной линейки (по ГОСТ 8026) длиной 1000 мм не ниже второго класса точности и набора щупов № 4 по ТУ 2-034-225.

Измерения проводят не менее чем в трех местах по длине двух смежных кромок с погрешностью не более 0,1 мм.

4.6. Отклонение от прямоугольности кромок определяют по ГОСТ 27680 или при помощи поверочных угольников по ГОСТ 3749 не ниже второго класса точности с длиной одной из сторон 1000 мм и набора щупов № 4 по ТУ 2-034-225. Измерение проводят на каждом углу плиты с погрешностью не более 0,1 мм.

4.5, 4.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты определяют по ГОСТ 26988.

4.8. Площадь пятен на поверхности плиты определяют с точностью до 0,25 см2, используя сетку с квадратными ячейками со сторонами 5 мм, нанесенную на прозрачном листовом материале.

Отклонения от точности нанесения линий сетки ¾ не более 0,5 мм.

При подсчете числа ячеек, перекрываемых пятном, ячейки с перекрытием больше половины их площади считают за целые, а с перекрытием меньше половины не учитывают.

4.9. Глубину вмятин и высоту выпуклостей определяют при помощи индикатора часового типа марки ИЧ-10 по ГОСТ 577, закрепленного в металлической П-образной скобе с цилиндрическими опорными поверхностями с радиусом (5±1) мм и пролетом между опорами 60-100 мм.

Установку шкалы индикатора в нулевое положение производят при установке скобы на поверочную линейку по ГОСТ 8026 или поверочную плиту по ГОСТ 10905.

Ход штока в обе стороны от опорной плоскости должен быть не менее 2 мм.

4.10. Линейные размеры дефектов определяют при помощи металлической линейки по ГОСТ 427.

4.11. Количество химических веществ, выделяющихся из готовых плит, а также периодичность контроля определяются органами санитарного надзора в соответствии с действующими методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения СССР.

С 1991 г. контроль за выделением формальдегида должен осуществляться предприятием-изготовителем по методике, согласованной Минздравом СССР.

4.7—4.11 (Введены дополнительно, Изм. № 1).

5. ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Условия хранения и складирования плит должны обеспечивать сохранность формы плит и исключить механические повреждения во время хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. (Исключен, Изм. № 1).

5.3. Плиты хранят в закрытых помещениях рассортированными по маркам, сортам и размерам.

5.4. При поставке плит торгующим организациям по их требованию на каждой пачке плит закрепляют этикетку, содержащую:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение плит;

- число плит в пачке;

- дату изготовления и номер смены;

- штамп отдела технического контроля.

5.5. Каждая отгружаемая партия плит одной марки, группы и сорта должна сопровождаться документом о качестве, удостоверяющим ее соответствие требованиям настоящего стандарта и содержащим:

- наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;

- условное обозначение плит;

- число плит в партии, их общую площадь в квадратных метрах, определенную с точностью до 0,01 м2;

- дату изготовления и номер партии.

5.3—5.5 (Измененная редакция, Изм. № 1)

5.6. Документ о качестве закрепляют во влагозащитной упаковке на продукции на видном месте.

5.7. При поставке на экспорт плиты упаковывают и маркируют в соответствии с технической документацией, согласованной с внешнеторговыми организациями.

5.8. Плиты перевозят всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта, с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

При железнодорожных перевозках размещение и крепление плит в транспортных средствах следует производить в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщений.

Допускается перевозка плит в контейнерах и транспортными пакетами и стопами в соответствии с технической документацией, согласованной с соответствующими транспортными министерствами и потребителем.

Транспортная маркировка ¾ по ГОСТ 14192.

5.7, 5.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТВЕРДЫХ ДВП

(СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЙ)

|  | Значение для плит марки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | СТ | Т-В, | Т, Т-П, Т-С, Т-СП |  | НТ |
|  |  | Т-СВ | группа А | группа Б |  |
| 1. Предел прочности при изгибе, МПа | 52 | 45 | 42 | 38 | 20 |
| 2. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти, МПа | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,30 | 0,25 |
| 3. Разбухание по толщине за 24 ч, % | 9 | 7 | 16 | 18 | 25 |