- ГОСТ 8673-93 : Фанера бакелизированная

(официальное издание технических условий производства и применения  бакелизированной фанеры - принято постановлением государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.83 № 4828 дата введения установлена 01.01.85.)

Настоящий стандарт распространяется на бакелизированную фанеру, изготовленную из листов березового лущеного шпона, склеенных синтетическими смолами.

- 1. Марки и размеры бакелизированной фанеры

Фанера бакелизированная изготавливается следующих марок, указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

| Марка фанеры | Характеристика марки | Область применения |
| --- | --- | --- |
| ФБС | Наружные слои фанеры пропитываются фснолоформальдегидной спирторастворимои смолой. На внутренние слои смола наносится | Для изготовления конструкций в машиностроении, автомобилестроении, строительстве и судостроении, работающих в атмосферных условиях |
| ФБС1 | На наружные и внутренние слои фанеры наносится фенолоформальдегидная спирторастворимая смола |  |
| ФБВ | Наружные слои фанеры пропитываются фенолоформальдегидной водорастворимой смолой. На внутренние слои смола наносится | Для изготовления внутренних конструкций, применяемых в машиностроении, автомобилестроении и судостроении. При защите наружных поверхностей фанеры лакокрасочными покрытиями для изготовления конструкций, работающих в атмосферных условиях |
| ФБВ1 | На наружные и внутренние слои фанеры наносится фенолоформальдегидная водорастворимая смола |  |
| ФБС-А | На наружные и внутренние слои фанеры наносится фенолоформальдегидная спирторастворимая смола | Для изготовления внутренних конструкций, применяемых в автомобилестроении |
| ФБС1-А | На наружные и внутренние слои фанеры (кроме двух поперечных слоев, расположенных симметрично от центрального наносится фенолоформальдегидная спирторастворимая смола |  |

1.2. Фанеру марки ФБС применяют в изделиях, эксплуатируемых в условиях тропического климата. Изделия изготовляют по ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 15151—69 в следующих исполнениях и категориях: ТС5; Т4.1; ТВ4.1; ТМ4.1; У1.1; УЗ; У4; У5; М1.1; МЗ; М4; М5; ОМЗ; ОМ4; ОМ5.

1.3. Размеры фанеры должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Длина |  | Ширина |  | Толщина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл |
| 7700; 5700; 5600; 4900; 4400; 1500 | ±20 | 1550; 1500; 1250 | ±20 | 5 7 10; 12; 14 16 18 | ±0,5 ±0,8 ±0,9 +1,0 -0,9 +2,0 -0,9 |

Толщина в каждой измеряемой точке не должна отличаться от номинальной толщины более чем на величину предельных отклонений, указанных в табл. 2.

1.4. По согласованию с потребителем допускается 25 % от партии листов фанеры, уменьшенных по длине и ширине. Максимальное уменьшение размеров, указанных в табл. 2, — 250 мм с градацией через 50 мм.

1.5. По согласованию с потребителем допускается изготовление фанеры других размеров по длине и ширине в соответствии с размерами клеильных прессов, установленных на действующих предприятиях.

1.6. По заказу потребителя фанера марки ФБС изготовляется толщиной 6 мм с предельным отклонением ±0,8 мм. 2.

- 2. Технические характеристики бакелизированная фанера

2.1. Фанера должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Для изготовления фанеры должен применяться лущеный березовый шпон по ГОСТ 99—96 сортов, указанных в табл. 3.

Таблица 3

| Марка фанеры | Сорт шпона на слои |  |
| --- | --- | --- |
| наружные | Внутренние |  |
| ФБС ФБВ ФБС-А | В | ВВ |
| ФБС1 ФБВ1 ФБС1-А | ВВ | ВВ с допуском по несросшимся сучкам без ограничения количества |

2.3. Наружные слои фбв фанеры должны быть изготовлены из целых по ширине листов шпона. Стыки шпона не должны совпадать в продольных слоях по толщине фанеры.

2.4. На поверхности фанеры не допускаются участки, не пропитанные или не покрытые смолой.

По согласованию с потребителем допускается изготовление фанеры с наружными слоями, не покрытыми смолой, кроме фанеры марки ФБС повышенной прочности.

2.5. Для внутренних слоев допускается применение листов шпона, составленных по ширине из отдельных полос. 
Ширина полос должна быть не менее 200 мм, для фанеры марки ФБС — не менее 400 мм. При составлении листов из полос допускаются нахлестки шпона величиной до 5 мм и зазоры между кромками шпона до 2 мм.

2.6. По физико-механическим показателям фанера должна соответствовать значениям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Толщина фанеры, мм | Значение для марок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБС повышенной прочности | ФБС | ФБВ ФБС-А | ФБС1 ФБВ1 ФБС1-А |  |  |
| 1. Предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоен фанеры, МПа, не менее | 5; 7 10; 12 14; 16; 18 | 88,0 73,5 68,5 | 88,0 73,5 68,5 | 78,5 - - | 59,0 - - |
| 2. Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее: поперек волокон наружных слоев вдоль подокон наружных слоев | 7 10; 12 14; 16; 18 10; 12 14; 16; 18 | 78,5 80,0 90,0 117,5 108,0 | 78,5 78,5 88,2 117,5 108,0 | 63,5 68,5 78,5 108,0 98,0 | - - 88,0 78,5 |
| 3. Предел прочности при скалывании по клееному слою после кипячения в воде и течение 1 ч. МПа, не менее | 5-18 | 1,76 | 1,76 | 1,47 | 1,47 |
| 4. Влажность, % | 5-7 10-18 | 6±2 8±9 |  |  |  |
| 5. Плотность, кг/м3 не более | 5-18 | 1200 |  |  |  |

2.7. Физико-механические показатели фанеры марки ФБС толщиной 6 мм должны соответствовать показателям фанеры марки ФБС толщиной 7 мм.

2.8. На поверхности фанеры не допускаются нахлестки, вмятины и бугорки глубиной (высотой) более 1 мм, пузыри, недопрсссовки, на кромках - расслоение.

2.9. Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина листа не должна превышать 2 мм на 1 м длины.

2.10. Торцы и кромки фанеры марки ФБС толщиной 6 мм после обрезки должны быть защищены от проникновения влаги синтетическими покрытиями.

- 3. Правила приемки бакелизированной фанеры

3.1. Фанеру предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество листов фанеры одной марки и размера, оформленное одним документом о качестве, содержащим: 
    - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 
    - марку фанеры; 
    - размеры листа фанеры; 
    - результаты проведенных испытаний; 
    - количество фанеры в кубических или в квадратных метрах;  
    - обозначение настоящего стандарта;  
    - для фанеры марки ФБС повышенной прочности после указания марки проставляют обозначение - ПП.

3.2. Для контроля размеров и внешнего вида фанеры проверке подвергают каждый лист партии. Для контроля физико-механических показателей отбирают один лист фанеры от партии. Отбор листов для испытаний производят не ранее, чем через 24 ч после выгрузки листов из пресса.

3.3. Партию фанеры принимают, если отобранный лист фанеры по физико-механическим показателям соответствует требованиям настоящего стандарта.

При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из физико-механических показателей проводят повторную проверку на удвоенном количестве листов, взятых от той же партии. 
Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию. 3.1—3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4. Приемку фанеры по количеству производят в кубических или квадратных метрах. Объем одного листа подсчитывают с точностью до 0,00001 м3 , а объем партии — до 0,01 м3 Площадь одного листа подсчитывают с точностью до 0,01 м2 , а площадь листов партии — с точностью до 0,5 м2.

- 4. Бакелизированная фанера: методы испытаний

4.1. Отбор образцов, их количество, изготовление и подготовка к испытаниям — по ГОСТ 9620-94.

4.2. Внешний вид фанеры определяют визуально.

4.3. Длину и ширину фанеры измеряют посередине каждой стороны листа с погрешностью не более 5 мм металлической рулеткой по ГОСТ 7502— 89 или другим измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую точность измерения.

4.4. Толщину фанеры измеряют с погрешностью не более 0,1 мм толщиномером по ГОСТ 11358—89 на расстоянии не менее 20 мм от кромок листа в шести точках, указанных на чертеже. 4.5. Вмятины измеряют глубиномером по ГОСТ 7661-67 или ГОСТ 7470-92 с погрешностью ±0,1 мм.

Бугорки измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166—89 с погрешностью ±0,1 мм.

4.6. Влажность и плотность фанеры определяют по ГОСТ 9621—72.

4.7. Предел прочности при статическом изгибе определяют по ГОСТ 9625—87.

4.8. Предел прочности при скалывании по клеевому слою определяют по ГОСТ 9624—93.

4.9. Предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоев фанеры определяют по ГОСТ 9622-87.

4.10. Косину листа фанеры определяют угольником по ГОСТ 3749—77, накладываемым на смежные кромки листа. Величину косины листа определяют измерением наибольшего отклонения кромки листа от стороны угольника металлической линейкой по ГОСТ 427—75 с погрешностью не более 0,5 мм.

5. Маркировка, транспортирование и хранение бакелизированной фанеры

5.1. На каждый лист фанеры на расстоянии 100 мм от кромок должна быть запрессована бумажная этикетка размером 120 х 120 мм, содержащая: 
     - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;  
     - марку;  
     - толщину листа;  
     - номер запрессовки;  
     - обозначение настоящего стандарга;  
     - для фанеры марки ФБС повышенной прочности после указания марки проставляют обозначение — ПП.

5.2. Транспортная маркировка должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96.

5.3. Бакелизированная фанера должна транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

По согласованию с потребителем допускается перевозка фанеры в открытых вагонах. Торцы и кромки фанеры в этом случае должны быть защищены синтетическими покрытиями. Требования к пакетированию — по НТД.

5.4. При хранении фанера должна быть уложена в стопы отдельно по маркам и размерам на деревянные поддоны или калиброванные прокладки.

5.5. Фанера должна храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 0С и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

- 6. Гарантии изготовителя бакелизированной фанеры

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества фанеры требованиям настоящего стан- дарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения для фанеры марок ФБС и ФБС1 — 7 лет, для фанеры марок ФБВ, ФБВ1 ФБС-А, ФБС1-А — 5 лет с момента изготовления.