- ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. - Технические условия ГОСТ 8486-86 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД Технические условия Coniferous sawn timber. Specifications (СТ СЭВ 2369-89) ОКП 53 3100 Срок действия с 01.01.88 до 01.01.93 Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавливает технические требования к пиломатериалам, предназначенным для использования в народном хозяйстве и на экспорт. Стандарт не распространяется на резонансные и авиационные пиломатериалы. - 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 1.1. Пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья. Термины и определения - по ГОСТ 18288-87. 1.2. Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров - по ГОСТ 18288-87. По согласованию с потребителем допускаются для внутреннего рынка пиломатериалы с градацией по длине, размерам и допускаемым отклонениям, установленным в ГОСТ 9302-83 и ГОСТ 26002-83. (Измененная редакция, Изм. №2). 1.3. Условное обозначение должно состоять из наименования пиломатериала (доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт, наименования породы древесины (хв. - хвойные или отдельные породы - сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), цифрового обозначения поперечного сечения (для необрезного пиломатериала - толщины) и обозначения настоящего стандарта. Примеры условного обозначения: Доска - 2 - сосна - 32 х 100 - ГОСТ 8486-86 Доска - 2 хв. - 32 - ГОСТ 8486-86 - 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. 2.2. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяют на пять сортов (отборный 1, 2, 2, 4-й), а брусья - на четыре сорта (1, 2, 3, 4-й) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице. Назначение пиломатериалов различных сортов дано в обязательном приложении. 2.3. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком). Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется. Антисептирование - по ГОСТ 10950-78. 2.4. Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна производиться по пласти или кромке, худшей для данной доски, а брусков и брусьев квадратного сечения - по худшей стороне. 2.5. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1,2, и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016-82. 2.4; 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 3). 2.6. Непараллельность пластей и кромок в обрезных пиломатериалах, а также пластей в необрезных пиломатериалах допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных ГОСТ 24454-80. 2.7. Дополнительные требования к пиломатериалам, предназначенным для специального судостроения 2.7.1. Пиломатериалы для обшивки деталей и связей морских катеров, шлюпок судов морского плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1-го класса, должны соответствовать требованиям отборного сорта со следующими дополнениями: ядровая часть на середине длины пиломатериалов должна быть на внутренней пласти: в продольной обшивке - не менее 50%, в диагональной - не менее 25% ширины пласти; размеры учитываемых сросшихся, частично сросшихся и несросшихся сучков не должны превышать 10 мм; количество учитываемых сросшихся сучков не должно превышать 1 шт. на любом однометровом участке длины пиломатериала, а частично сросшихся, несросшихся - 1 шт., на 2 м длины пиломатериала; учитываемые сучки допускаются не ближе 10 мм от ребер пиломатериалов; кармашки на наружной пласти пиломатериалов не допускаются. 2.7.2. Пиломатериалы для настила палуб морских судов должны соответствовать требованиям отборного и первого сортов для наружных палуб и первого и второго сортов для внутренних палуб со следующими дополнениями: на лучших пластях пиломатериалов шириной до 100 мм включительно, предназначаемых для наружных палуб, заболонная часть допускается шириной не более 30 мм, а поверхности пластей должны быть радиальной или близкой к ней распиловки (без клиновых срезов годовых слоев); учитываемые сучки допускаются: сросшиеся - не ближе 10 мм, частично сросшиеся и несросшиеся - не ближе 15 мм от ребер наружной пласти; на худшей пласти и нижних половинах площади кромок пиломатериалов сросшиеся сучки допускаются без ограничения, а частично сросшиеся и несросшиеся - до 1/3 ширины пласти; трещины допускаются в пиломатериалах для наружных палуб глубиной до 1/4 толщины; для внутренних палуб - 1/3 толщины пиломатериалов. По длине трещины в палубных пиломатериалах не ограничиваются; тупой обзол допускается в палубных пиломатериалах размером не более 5 мм; рак на лучших пластях и верхних половинах площади кромок, а кармашки на лучшей пласти пиломатериалов для наружных палуб не допускаются; сердцевина в пределах нижней половины палубных пиломатериалов допускается. Примечание. Оценку качества палубных пиломатериалов осуществляют по лучшей пласти и верхним половинам площади кромок. (Измененная редакция, Изм. №1), 2.8. Пиломатериалы должны быть рассортированы по видам обработки на обрезные и необрезные, по размерам и сортам (каждый сорт отдельно). По требованию потребителя пиломатериалы могут быть рассортированы по группам сортов в соответствии с назначениями, установленными в обязательном приложении к стандарту. Пиломатериалы для экспорта должны быть рассортированы в соответствии с нарядом-заказом внешнеторговой организации. 2.9. Сорт, характер обработки, размеры и порода древесины должны быть указаны в спецификации потребителя. Нормы ограничения пороков Пороки древесины по ГОСТ 2140-81; нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов. отборного; 1-го; 2-го; 3-го; 4-го. 1. Сучки 1.1. Сросшиеся здоровые, а в брусьях и частично сросшиеся и несросшиеся здоровые:; Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:. Размер; Кол-во, шт.; Размер; Кол-во, шт.; Размер; Кол-во, шт.; Размер; Кол-во, шт.; Размер; Кол-во, шт.. пластевые и ребровые кромочные: на пиломатериалах толщиной до 40 мм толщиной 40 мм и более; 1/5 1/3 1/4, но не более 15 мм; 2 1 2; 1/4 1/2 1/3; 3 2 2; 1/3 2/3 1/2; 4 2 3; 1/2 Во всю кромку То же; 4 2 3; Допускаются. Допускаются. Допускаются. Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется.. 1.2. Частично сросшиеся; Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:. Размер; Кол-во, шт.; Размер; Кол-во, шт.; Размер; Кол-во, шт.; Размер; Кол-во, шт.; Размер; Кол-во, шт.. пластевые и ребровые кромочные: на пиломатериалах толщиной до 40 мм толщиной 40 мм и более; 1/8 1/4 10 мм; 2 1 1; 1/5 1/3 1/4; 2 1 1; 1/4 1/2 1/3; 3 2 2; 1/3. Во всю кромку 2/3; 3 2 2; 1/2. Во всю кромку. То же; 4 2 3. 1.3. Загнившие гнилые и табачные; Не допускаются; Допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили.. В пиломатериалах для несущих конструкций сумма размеров всех сучков, расположенных на участке длиной 200 мм, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков.. Примечания: 1. Сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитываются. 2. В пиломатериалах толщиной 40 мм и более (за исключением отборного сорта), допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по большой оси. 3. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков. В отборном сорте не допускается. 4. Размер сучка определяют расстоянием между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого и сшивного сучка на пластях пиломатериалов и на всех сторонах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касательными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала: 5. В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка размером, предусмотренным в нормах смежного более низкого сорта. 6. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков. Продолжение Пороки древесины по ГОСТ 2140-81; Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов. отборного; 1-го; 2-го; 3-го; 4-го. 2. Трещины 2.1. Пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец; Допускаются длиной в долях длины пиломатериала, не более; Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала. Неглубокие; Неглубокие и глубокие. 1/6 1/10; 1/4 1/6; 1/3 Глубокие; 1/2. 2.2. Пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец; Допускаются длиной в мм, не более:; Допускаются общей длиной в долях длины пиломатериала, не более:. 100; 150; 200. 2.3. Торцовые (кроме трещин усушки); Не допускаются; Допускаются на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала, не более:; Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала. 1/4; 1/3; 1/2. Примечание. Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью древесины не более 22%, при большей влажности эти размеры трещин уменьшаются вдвое. Продолжение Пороки древесины по ГОСТ 2140-81; Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов. отборного; 1-го; 2-го; 3-го; 4-го. 3. Пороки строения древесины 3.1. Наклон волокон; Допускается не более 5 %; Допускается. 3.2. Крень; Не допускается; Допускается не более 20% площади пласти материала; Допускается. 3.3. Кармашки; Допускаются односторонние на любом однометровом участке длины в количестве 1 шт. длиной не более 50 мм; Допускаются на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более; Допускаются. 2; 4. 3.4. Сердцевина и двойная сердцевина; Не допускается; Допускается без отлупны и радиальных трещин только в пиломатериалах толщиной 40 мм и более; Допускается. 3.5. Прорость; Не допускается; Допускается односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала, не более:; Допускается. 1/10; 1/5; 1/4. и длиной в долях длины пиломатериала, не более:. 1/20; 1/10; 1/10. 3.6. Рак; Не допускается; Допускается протяжением в долях длины пиломатериала до; Допускается. 1/5, но не более 1 м; 1/3. Продолжение Пороки древесины по ГОСТ 2140-81; Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов. отборного; 1-го; 2-го; 3-го; 4-го. 4. Грибные поражения 4.1. Грибные ядровые пятна (полосы); Не допускаются; Допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более:; Допускаются. 10; 20. 4.2. Заболонные грибные окраски и плесень; Не допускаются; Допускаются поверхностные в виде пятен и полос. Глубокие допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более:; Допускаются. 10; 20; 50. 4.3. Гнили; Не допускаются; Не допускаются; Допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью не более 10% площади пиломатериала. 5. Биологические повреждения 5.1. Червоточина; Допускается неглубокая на обзольных частях пиломатериала; Допускается на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более:. 2; 3; 6. Продолжение Пороки древесины по ГОСТ 2140-81; Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов. отборного; 1-го; 2-го; 3-го; 4-го. 6. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки 6.1. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.); Не допускаются. 6.2. Обзол (в обрезных пиломатериалах); Острый не допускается; Допускается тупой и острый при условии, что пласти пропилены не менее, чем на 1/2 ширины, а кромки не менее, чем на 3/4 длины пиломатериала. Тупой допускается на пластях и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине, не более:. 1/6; 1/6; 1/6; 1/3. Допускается на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки, не более:. 1/3; 1/3; 1/3; 2/3. и протяженностью в долях длины пиломатериала, не более:. 1/6; 1/6; 1/6; 1/4. Примечания: 1. Кора на обзолах экспортных пиломатериалов не допускается 2. Обрезные пиломатериалы, соответствующие по всем показателям требованиям определенного сорта, но с обзолом, превышающим установленную норму для этого сорта, допускается переводить в необрезные с сохранением сортности. Продолжение Пороки древесины по ГОСТ 2140-81; Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов. отборного; 1-го; 2-го; 3-го; 4-го. 6.3. Скос пропила; В пиломатериалах один торец (в экспортных пиломатериалах оба торца) должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускается до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно.. 6.4. Риски, волнистость, вырыв; Допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных в ГОСТ 24454-80; Допускаются глубиной не более 3 мм; Допускаются. 7. Покоробленности 7.1. Покоробленность, продольная по пласти и кромке, крыловатость; Допускается стрела прогиба в долях длины пиломатериала в %, не более:; Допускаются. 0,2; 0,2; 0,2; 0,4. Примечание. В необрезных пиломатериалах продольная покоробленность по кромке не нормируется. 7.3. Покоробленность поперечная; Допускается стрела прогиба в долях ширины пиломатериала в %, не более:; Допускается. 1; 1; 1; 2. Примечания: 1. Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов с влажностью не более 22%. При большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое. 2. Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3). - 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 3.1. Правила приемки и методы контроля - по ГОСТ 6564-84. - 4. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 4.1. Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно производиться по ГОСТ 6564-84 и ГОСТ 19041-85. Размеры транспортных пакетов - по ГОСТ 16369-88. 4.2. Хранение пиломатериалов - по ГОСТ 3808.1-80 и ГОСТ 19041-85. ПРИЛОЖЕНИЕ Обязательное Сорта (группы сортов) пиломатериалов; Основные назначения пиломатериалов. 0, 1, 2; Специальное судостроение - для обшивки и связей морских катеров, шлюпок, судов морского плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1-го класса, настила наружных и внутренних палуб морских судов. 0, 1, 2; Сельхозмашиностроение - для изготовления деревянных деталей сельскохозяйственных машин. 0, 1, 2, 3; Вагоностроение - для изготовления деревянных деталей вагонов железных дорого Судостроение Автостроение - для изготовления деревянных деталей платформ грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов Мостостроение, обозостроение. 1, 2, 3; Строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, элементы несущих конструкций, детали окон и дверей, строганные детали, детали деревянных домов и др. Производство различных изделий деревообработки, включая мебель, клепку для заливных и сухотарных бочек, спецтару. 3, 4; Тара и упаковка. 4; Для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения. - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ - РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР РАЗРАБОТЧИКИ П. Ф. Куроптеев, Г. М. Васькова - УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.86 № 2933 - Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2369-80 - ВЗАМЕН ГОСТ 8486-66 - ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 2140-81 ГОСТ 3808.1-80 ГОСТ 6564-84 ГОСТ 7016-82 ГОСТ 9302-83 ГОСТ 10950-78 ГОСТ 16369-88 ГОСТ 18288-87 ГОСТ 19041-85 ГОСТ 24454-80 ГОСТ 26002-83; 2.2 4.2 3.1, 4.1 2.5 1.2 2.3 4.1 1.1 4.1, 4.2 1.2, 2.6 1.2. - Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1988 г., в сентябре 1988 г., феврале 1990 г. (ИУС 3-88, 1-89, 5-90)