- Межгосударственный стандарт ГОСТ 9462-88
"Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 21 апреля 1988 г. N 33)

- Round timber of broad-leaved species.

Взамен ГОСТ 9462-71

Дата введения 1 января 1991 г.

1. Размеры и технические требования

2. Приемка

3. Методы измерения

4. Транспортирование и хранение

Настоящий стандарт распространяется на круглые лесоматериалы лиственных пород, предназначенные для использования в различных отраслях промышленности и строительства.

- 1. Размеры и технические требования

1.1. В зависимости от качества древесины лесоматериалы заготавливают 1, 2 и 3-го сортов.

1.2. Группы лесоматериалов по толщине устанавливают согласно табл. 1.

Таблица 1

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐

│  Группа лесоматериалов  │       Толщина, см       │    Градация по    │

│                         │                         │    толщине, см    │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤

│Мелкие                   │От   6 до 13 включ.      │1                  │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤

│Средние                  │Св. 14 "  24   "         │2                  │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤

│Крупные                  │От  26 и более           │2                  │

└─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘

1.3. В зависимости от назначения круглых лесоматериалов их размеры, порода и сорт должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

┌───────────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────────────┬───────────┐

│      Назначение       │ Код ОКП  │    Порода    │  Сорт   │Толщина,│    Длина, м    │Градация по│

│    лесоматериалов     │          │  древесины   │         │   см   │                │ длине, м  │

├───────────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────────────┴───────────┤

│                            Лесоматериалы для распиловки и строгания                             │

├───────────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────────────┬───────────┤

│1.    Для     выработки│          │              │         │        │                │           │

│пиломатериалов        и│          │              │         │        │                │           │

│заготовок:             │          │              │         │        │                │           │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼───────────┤

│а) общего назначения   │    От    │Все    породы,│ 1, 2, 3 │  14 и  │    2,0-6,0     │   0,25    │

│                       │          │кроме    дуба,│         │ более  │                │           │

│                       │  531113  │бука,   ясеня,│         │        │                │           │

│                       │          │ильма,  клена,│         │        │                │           │

│                       │    до    │граба         │         │        │                │           │

│                       │          │              │         │        │                │           │

│                       │  531118  │              │         │        │                │           │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼───────────┤

│                       │    От    │Дуб,      бук,│ 1, 2, 3 │  14 и  │    1,0-6,0     │    0,1    │

│                       │          │ясень,   ильм,│         │ более  │                │           │

│                       │  531123  │клен, граб    │         │        │                │           │

│                       │          │              │         │        │                │           │

│                       │    до    │              │         │        │                │           │

│                       │          │              │         │        │                │           │

│                       │  531125  │              │         │        │                │           │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼───────────┤

│б) для лыж             │  531012  │Береза Береза,│    1    │  16 и  │      1,5       │     -     │

│                       │          │клен,    ильм,│         │ более  │                │           │

│                       │          │бук,    ясень,│         │        │                │           │

│                       │          │граб          │    1    │  16 "  │    2,0-2,4     │    0,1    │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼───────────┤

│в) для лыж             │  531116  │Береза        │    1    │  22 и  │0,5; 0,55; 0,65;│     -     │

│                       │          │              │         │ более  │     0,75;      │           │

│                       │          │              │         │        │1,05, 1,1; 1,2; │           │

│                       │          │              │         │        │ 1,3; 1,5; 1,9; │           │

│                       │          │              │         │        │   2,0; 2,1 и   │           │

│                       │          │              │         │        │   кратные им   │           │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼───────────┤

│                       │  531114  │Бук           │    1    │  22 и  │0,5; 0,55; 0,65;│     -     │

│                       │          │              │         │ более  │     0,75;      │           │

│                       │          │              │         │        │   1,1; 1,3 и   │           │

│                       │          │              │         │        │   кратные им   │           │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼────────┴────┬───────────┼───────────┤

│г) для клепки винных  и│  531149  │              │    1    │ 26 и более  │ Не менее  │    0,1    │

│пивных бочек           │          │              │         │             │    0,6    │           │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│д) для клепки  заливных│  531149  │Дуб           │  1, 2   │ 14 и более  │ Не менее  │    0,1    │

│бочек                  │          │Береза, осина,│         │             │    0,6    │           │

│                       │          │то-           │         │             │           │           │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│е)      для      клепки│  531149  │поль,     бук,│  2, 3   │ 12 и более  │ Не менее  │    0,1    │

│сухотарных      бочек и│          │липа   и   ива│         │             │    0,6    │           │

│деталей ящиков         │          │Береза, осина,│         │             │           │           │

│                       │          │тополь, ольха,│         │             │           │           │

│                       │          │липа и        │         │             │           │           │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│ж) для весел           │ 531114,  │ива           │    1    │ 18 и более  │  3,0-5,5  │    0,1    │

│                       │  531115  │              │         │             │           │           │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│з) для протезов        │  531117  │Бук и ясень   │    1    │ 16 и более  │ Не менее  │    0,1    │

│                       │          │              │         │             │    2,0    │           │

├───────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│2. Для  выработки  шпал│  531136  │              │         │             │           │           │

│железных дорог:        │          │              │         │             │           │           │

│                       │          │              │         │             │           │           │

│а) широкой колеи       │          │Липа          │  2, 3   │ 26 и более  │ 2,75; 5,5 │     -     │

│                       │          ├──────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│б) узкой колеи         │          │Береза        │  2, 3   │ 20 и более  │ 1,3; 1,5; │     -     │

│                       │          │              │         │             │    1,8    │           │

├───────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│3.    Для     выработки│          │              │         │             │           │           │

│переводных      брусьев│  531136  │              │         │             │           │           │

│железных дорог:        │          │              │         │             │           │           │

│                       │          │              │         │             │           │           │

│а) широкой колеи       │          │Береза        │  2, 3   │ 26 и более  │  3,0-5,5  │    0,25   │

│                       │          ├──────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│б) узкой колеи         │          │Береза        │  2, 3   │ 20 и более  │ 1,5; 1,65 │     -     │

│                       │          │              │         │             │           │           │

│                       │          │              │         │             │  1,8-3,2  │    0,2    │

│                       │          │              │         │             │           │           │

│                       │          │              │         │             │    3,5    │     -     │

├───────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────┬────┴───────────┼───────────┤

│4.    Для     выработки│  531219  │Все породы    │  1, 2   │  24 и  │  Не менее 1,5  │    0,1    │

│строганого шпона       │          │              │         │ более  │                │           │

├───────────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────────────┴───────────┤

│                                    Лесоматериалы для лущения                                    │

├───────────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────────────┬───────────┤

│5.    Для     выработки│  531219  │Дуб,     клен,│  1, 2   │  16 и  │   1,3; 1,6 и   │     -     │

│лущеного шпона         │          │ясень, береза,│         │ более  │   кратные им   │           │

│                       │          │ильм,     бук,│         │        │                │           │

│                       │          │граб,   ольха,│         │        │                │           │

│                       │          │осина,  тополь│         │        │                │           │

│                       │          │и липа        │         │        │                │           │

│                       │          │              ├─────────┼────────┼────────────────┼───────────┤

│                       │          │То же         │  1, 2   │  18 и  │1,91; 2,23; 2,54│     -     │

│                       │          │              │         │ более  │  и кратные им  │           │

├───────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼───────────┤

│6.   Для   производства│  531229  │Осина, тополь,│  1, 2   │  16 и  │  Не менее 2,0  │    0,1    │

│спичек                 │          │липа, ольха   │         │ более  │                │           │

├───────────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────────────┴───────────┤

│                Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы)                │

├───────────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────────────┬───────────┤

│7.  Для  целлюлозы   на│  531312  │Береза, тополь│    1    │ 10-24  │1,2; 1,5; 2,0 и │     -     │

│химическую переработку │          │и осина       │         │        │   кратные им   │           │

│                       ├──────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼───────────┤

│Для   белой   древесной│  531312  │Тополь, осина │    1    │ 10-24  │1,2; 1,5; 2,0 и │     -     │

│массы                  │          │              │         │        │   кратные им   │           │

├───────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────┴────┬───────────┼───────────┤

│8.  Для    сульфитной и│  531312  │Береза, осина,│   1,2   │    6-18     │0,75; 1,0; │     -     │

│бисульфитной целлюлозы │          │тополь, ольха │         │             │ 1,1; 1,2; │           │

│                       │          │              │         │             │1,25; 2,0 и│           │

│                       │          │              │         │             │кратные им │           │

├───────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│9.    Для    сульфатной│  531312  │Береза, осина,│   1,2   │    6-24     │0,75; 1,0; │     -     │

│беленой целлюлозы      │          │тополь, ольха │         │             │ 1,1; 1,2; │           │

│                       │          │              │         │             │1,25; 2,0 и│           │

│                       │          │              │         │             │кратные им │           │

│                       │          │              ├─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│                       │          │              │    3    │    6-40     │0,75; 1,0; │     -     │

│                       │          │              │         │             │ 1,1; 1,2; │           │

│                       │          │              │         │             │1,25; 2,0 и│           │

│                       │          │              │         │             │кратные им │           │

├───────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│10.   Для    сульфатной│  531312  │              │   1,2   │    6-24     │0,75; 1,0; │     -     │

│небеленой    целлюлозы,│          │              │         │             │ 1,1; 1,2; │           │

│натронной, бисульфитной│          │              │         │             │1,25; 2,0 и│           │

│и нейтрально-сульфитной│          │              │         │             │кратные им │           │

│полуцеллюлозы,         │          │              ├─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│рафинерной    древесной│          │              │    3    │    6-40     │0,75; 1,0; │     -     │

│массы            (РДМ),│          │              │         │             │ 1,1; 1,2; │           │

│термомеханической массы│          │              │         │             │1,25; 2,0 и│           │

│(ТММ),       химической│          │              │         │             │кратные им │           │

│термомеханической массы│          │              │         │             │           │           │

│(ХТММ)                 │          │              │         │             │           │           │

├───────────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                         Лесоматериалы для использования в круглом виде                          │

├───────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│11. Для строительства  │  531442  │Все породы   │    2     │    12-24    │  4,0-6,5  │    0,5    │

│                       │          │             │          │             │           │           │

│12. Для вспомогательных│  531442  │Все породы   │          │             │           │           │

│и  временных   построек│          │             │          │             │           │           │

│различного   назначения│          │Все породы   │    2     │    8 -11    │ Не менее  │   0,25    │

│(подтоварник)          │          │             │          │             │   3,00    │           │

├───────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│Примечания:                                                                                      │

│1. Требования к лесоматериалам для выработки авиационных и резонансных пиломатериалов (заготовок)│

│устанавливаются потребителем, при этом уровень их качества должен быть не ниже 1-го сорта.       │

│2. Допускается по согласованию с потребителем выпуск сортиментов в комбинированном виде по  длине│

│(толщине), при этом качество и размеры всех сортиментов, содержащихся  в  комбинированном  бревне│

│(кряже),    должны    соответствовать    требованиям,     установленным         в соответствующих│

│нормативно-технических документах (НТД) на эти сортименты.                                       │

│3. Для изготовления паркетных планок  по  ГОСТ  862.1,  ГОСТ  862.2,  ГОСТ  862.3  и   ГОСТ 862.4│

│пиловочник мягких лиственных пород (осина, ольха и т.д.) не допускается.                         │

│(Измененная редакция, Изм. N 1).                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.4. Для выработки пиломатериалов на фрезерно-пильных агрегатах допускаются пиловочные бревна толщиной 12 см.

1.5. Для выработки целлюлозы и полуцеллюлозы допускаются по согласованию с потребителем балансы любой длины от 0,75 до 6,5 м, выработанные из вершинной части хлыста.

1.6. Лесоматериалы для продольной распиловки, строгания, использования в круглом виде, а также балансовое долготье и спичечные кряжи должны иметь припуск по длине от 0,03 до 0,05 м; для лущения, за исключением спичечных кряжей, - от 0,02 до 0,05 м на каждый чурак. При этом фактическая длина бревна или кряжа длиной 2 м и более может быть больше на 0,05 м по сравнению с номинальной вместе с припуском.

Для балансов в чураках припуск по длине не устанавливается. Предельное отклонение по длине балансов +-0,02 м.

1.7. Качество древесины лесоматериалов должно соответствовать требованиям, указанным в табл.3.

Таблица 3

┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│Порок древесины по │  Норма ограничения пороков древесины для сортов   │

│     ГОСТ 2140     │                                                   │

│                   ├────────────────┬─────────────────┬────────────────┤

│                   │      1-го      │      2-го       │      3-го      │

├───────────────────┼────────────────┴─────────────────┼────────────────┤

│1. Сучки и пасынок:│                                  │                │

│                   │                                  │                │

│                   │        В мелких лесоматериалах допускаются        │

│                   │                                  │                │

│а)              все│В средних и крупных лесоматериалах│  Допускаются   │

│разновидности,   за│  допускаются диаметром, см, не   │                │

│исключением        │              более:              │                │

│табачных сучков    │                                  │                │

│                   │                │                 │                │

│                   │       3        │        7        │                │

│                   │                │                 │                │

│б) табачные        │ Не допускаются │  Допускаются диаметром, см, не   │

│                   │                │              более:              │

│                   │                │                 │                │

│                   │                │        4        │       7        │

├───────────────────┼────────────────┴─────────────────┴────────────────┤

│2.          Грибные│                                                   │

│поражения:         │      В мелких лесоматериалах не допускаются       │

│                   │                                                   │

│а) ядровая гниль  и│  Допускаются укладывающиеся во вписанную в торец  │

│дупло              │        полосу (вырезку) размером не более:        │

│                   │                                                   │

│                   │             в средних лесоматериалах:             │

│                   │                │                 │                │

│                   │      1/10      │       1/4       │      1/3       │

│                   │                │                 │                │

│                   │ диаметра соответствующего торца с выходом на один │

│                   │                       торец                       │

│                   │                                                   │

│                   │     в лесоматериалах толщиной от 26 до 38 см:     │

│                   │                │                 │                │

│                   │      1/4       │       1/3       │      1/3       │

│                   │                │                 │                │

│                   │диаметра соответствующего торца с │    диаметра    │

│                   │      выходом на один торец       │соответствующего│

│                   │                                  │торца с выходом │

│                   │                                  │на один торец; в│

│                   │                                  │ лесоматериалах │

│                   │                                  │длиной до 3 м - │

│                   │                                  │  1/2 диаметра  │

│                   │                                  │соответствующего│

│                   │                                  │торца с выходом │

│                   │                                  │на второй торец │

│                   │                                  │не более 1/4 его│

│                   │                                  │    диаметра    │

│                   │                                  │                │

│                   │     в лесоматериалах толщиной 40 см и более:      │

│                   │                │                 │                │

│                   │      1/3       │       1/2       │      1/2       │

│                   │                │                 │                │

│                   │диаметра соответствующего торца с │    диаметра    │

│                   │      выходом на один торец       │соответствующего│

│                   │                                  │торца с выходом │

│                   │                                  │на второй торец │

│                   │                                  │не более 1/4 его│

│                   │                                  │    диаметра    │

│                   │                │                 │                │

│б) побурение       │ Не допускается │ Допускается без │  Допускается   │

│                   │                │  белых пятен и  │                │

│                   │                │    выцветов     │                │

│                   │                │                 │                │

│в) заболонная гниль│ Не допускается │Допускается глубиной по радиусу не│

│                   │                │       более 1/10 диаметра        │

│                   │                │      соответствующего торца      │

│                   │                │                                  │

│г)         наружная│                  Не допускается                   │

│трухлявая гниль    │                                                   │

├───────────────────┼────────────────┬──────────────────────────────────┤

│3. Червоточина     │ Не допускается │           Допускается            │

│                   │  неглубокая и  │                                  │

│                   │    глубокая    │                                  │

├───────────────────┼────────────────┼─────────────────┬────────────────┤

│4. Трещины:        │                │                 │                │

│                   │                │                 │                │

│а)              все│  Допускаются укладывающиеся во   │  Допускаются   │

│разновидности,     │вписанные в торец круг или полосу │                │

│кроме     боковых и│        размером не более:        │                │

│торцовых от усушки │                                  │                │

│                   │                │                 │                │

│                   │      1/3       │       1/2       │                │

│                   │                │                 │                │

│                   │ диаметра соответствующего торца  │                │

│                   │                                  │                │

│б)       боковые от│          Допускаются глубиной не более:           │

│усушки             │                                                   │

│                   │                │                 │                │

│                   │      1/20      │       1/5       │      1/5       │

│                   │                │                 │                │

│в)   торцовые    от│          диаметра соответствующего торца          │

│усушки             │          Допускаются глубиной не более:           │

│                   │                │                                  │

│                   │ установленного │     диаметра верхнего торца      │

│                   │    припуска    │                                  │

├───────────────────┼────────────────┴──────────────────────────────────┤

│5. Кривизна:       │                                                   │

│                   │                                                   │

│а) простая         │  Допускается с отношением стрелы прогиба в месте  │

│                   │   наибольшего искривления к длине сортимента в    │

│                   │               процентах, не более:                │

│                   │                                                   │

│                   │        в лесоматериалах толщиной до 24 см:        │

│                   │                │                 │                │

│                   │       1        │        2        │       3        │

│                   │                │                 │                │

│                   │    в лесоматериалах толщиной до 26 см и более:    │

│                   │                │                 │                │

│                   │       2        │        3        │       5        │

│                   │                │                 │                │

│б) сложная         │   Допускается в размере половины нормы простой    │

│                   │                     кривизны                      │

├───────────────────┼──────────────────────────────────┬────────────────┤

│6.     Механические│  Допускаются глубиной не более   │  Допускаются   │

│повреждения (заруб,│суммы 1/10 диаметра верхнего торца│                │

│запил, скол, отщеп,│и полуразности диаметров бревна в │                │

│вырыв),   а   также│месте повреждения и верхнего торца│                │

│прорость  открытая,│                                  │                │

│сухобокость и рак  │                                  │                │

│                   │                                  │                │

│  Примечание. Пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные в табл. 3,   │

│                             допускаются.                              │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.8. В зависимости от назначения круглые лесоматериалы должны отвечать дополнительным требованиям, указанным в табл.4.

Таблица 4

┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│      Назначение      │           Дополнительное требование            │

│    лесоматериалов    │                                                │

├──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤

│                     Лесоматериалы для распиловки                      │

│                      │                                                │

│1. Для выработки:     │                                                │

│                      │                                                │

│а)  пиломатериалов   и│Допускаются   боковые   трещины    от    усушки,│

│заготовок         всех│механические     повреждения,         прорость и│

│назначений            │сухобокость,     расположенные         в полосе,│

│                      │соответствующей размерам,  указанным  в  табл.3,│

│                      │подпункт 4а;  во  2-м  сорте  допускаются  сучки│

│                      │размером не более 10 см                         │

│                      │                                                │

│б)   клепки   заливных│Сучки в лесоматериалах  2-го  сорта  допускаются│

│бочек                 │размером не более 3 см                          │

│                      │                                                │

│в) шпал железных дорог│Допускаются  открытая   прорость,   сухобокость,│

│                      │гнили при наличии по всей длине бревна  сегмента│

│                      │здоровой  древесины  высотой  22  см   (для шпал│

│                      │широкой колеи) и 14 см (для шпал узкой колеи)  с│

│                      │выходом одной шпалы на каждый  одинарный  размер│

│                      │длины лесоматериала                             │

│                      │                                                │

│г) переводных  брусьев│Ядровая гниль, табачные  сучки  и   побурение не│

│железных дорог широкой│допускаются. Ложное ядро  допускается  не  более│

│колеи                 │1/3 диаметра торца                              │

│                      │                                                │

│д) заготовок для лыж  │В  партии  должно  быть  не  менее  1/3   объема│

│                      │лесоматериалов с заросшими сучками,  имеющими  в│

│                      │бровках угол между усами 120°  и  более.  Ложное│

│                      │ядро не допускается размером более 0,5  диаметра│

│                      │торца в лесоматериалах толщиной до 26 см  и  0,6│

│                      │диаметра торца - в лесоматериалах толщиной 26 см│

│                      │и более.                                        │

│                      │Допускается ядровая гниль размером не более  1/3│

│                      │диаметра торца с выходом на оба торца           │

│                      │                                                │

│ж)         резонансных│Зона  древесины,  свободная  от  ложного   ядра,│

│пиломатериалов       и│должна быть не менее 13 см                      │

│заготовок             │                                                │

│                      │                                                │

│                       Лесоматериалы для лущения                       │

│                      │                                                │

│2.    Для    выработки│В   березовых    лесоматериалах       1-го сорта│

│лущеного шпона        │допускаются заросшие сучки с бровками,  имеющими│

│                      │угол между усами 120° и более; в  лесоматериалах│

│                      │1-го  сорта  других  пород  допускаются  раневые│

│                      │пятна, прикрывающие заросшие сучки, без наплывов│

│                      │и  растянутые  поперек  оси  ствола.    При этом│

│                      │поперечный  диаметр  пятна  должен  быть   более│

│                      │продольного: в лесоматериалах буковых, грабовых,│

│                      │липовых, ольховых, осиновых и тополевых - в  два│

│                      │раза и более; в лесоматериалах дубовых, кленовых│

│                      │и ясеневых - в три раза и более. Ядровая гниль и│

│                      │дупло допускаются размером  не  более  10   см в│

│                      │центральной  части  торца.  Боковые   трещины от│

│                      │усушки  не  допускаются.  Открытая  и   закрытая│

│                      │прорости,  механические   повреждения,   трещины│

│                      │(кроме боковых трещин усушки), сухобокость,  рак│

│                      │допускаются  вне  зоны  лущения.  Зона   лущения│

│                      │должна быть не менее 5 см в первом сорте и 4  см│

│                      │- во втором сорте по радиусу как  от  внутренней│

│                      │поверхности коры к центру, так  и  от   центра к│

│                      │коре (вне зоны "карандаша"). Торцовые трещины, в│

│                      │т.ч. трещины от усушки, допускаются  в  пределах│

│                      │вписанного  в  торец  круга  размером  не  более│

│                      │установленного в табл.3, подпункт 4а.           │

│                      │Кривизна в чураках толщиной 16 и 18 см не должна│

│                      │превышать норм 1-го сорта.                      │

│                      │Лесоматериалы длиной 1,30 и 1,60 м  толщиной  16│

│                      │см  и  лесоматериалы  длиной  1,91  м    и более│

│                      │диаметром 18  см  допускаются  в   количестве не│

│                      │более 10%                                       │

│                      │                                                │

│        Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы        │

│                      │                                                │

│3. Для балансов       │Обугленность не допускается.                    │

│                      │Червоточина, трещины,  механические  повреждения│

│                      │допускаются.                                    │

│                      │В балансах для сульфатной целлюлозы  сучки  всех│

│                      │разновидностей,  пасынок,  открытая   прорость и│

│                      │сухобокость допускаются.                        │

│                      │В   балансах   для   целлюлозы   на   химическую│

│                      │переработку,  для  сульфитной   и   бисульфитной│

│                      │небеленой целлюлозы и для белой древесной  массы│

│                      │ядровая гниль и табачные сучки не допускаются.  │

│                      │В балансах 1 и 2-го сортов кривизна  допускается│

│                      │размером не более 3%.                           │

│                      │Балансы  допускается  поставлять  колотыми,  при│

│                      │этом  их  толщина  по  расколу  и   по   внешней│

│                      │окружности не должна быть менее 5 см.           │

│                      │Для   сульфатной   целлюлозы   и    бисульфитной│

│                      │полуцеллюлозы     допускается      использование│

│                      │древесного сырья с нормами  ограничения  пороков│

│                      │древесины, согласованными  между   поставщиком и│

│                      │потребителем и установленными в отраслевой НТД. │

│                      │По  согласованию  с   потребителем   допускается│

│                      │изготовление  балансов  толщиной  до  14  см   с│

│                      │длинами,  установленными  в  лесоматериалах  для│

│                      │выработки пиломатериалов общего назначения.     │

│                      │Максимальная толщина  балансов  одинарной  длины│

│                      │(чураков) не ограничивается.                    │

│                      │                                                │

│            Лесоматериалы для использования в круглом виде             │

│                      │                                                │

│4  Лесоматериалы   для│Грибные  поражения  (табл.3,  подпункт     2а) и│

│строительства        и│табачные сучки не допускаются                   │

│подтоварник           │                                                │

└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

1.7, 1.8. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.9. При одновременном наличии заболонной и ядровой гнили в лесоматериалах 3-го сорта заболонная гниль допускается глубиной по радиусу не более 1/20 диаметра соответствующего торца. В дубовых лесоматериалах допускается одновременное наличие обеих гнилей в нормах, установленных в табл.3.

1.10. Лесоматериалы, предназначенные для распиловки, строгания и лущения, выпускают неокоренными; допускается обдир коры. В лесоматериалах 1-го сорта для лущения обдир коры не должен превышать 15% общей площади сортимента.

1.11. Колотые балансы должны быть окорены. Допускаются участки коры и луба, занимающие не более 20% поверхности.

1.12. Балансы и лесоматериалы, используемые в круглом виде, могут быть как в коре, так и окоренными.

1.13. Нестойкие против побурения лесоматериалы должны предъявляться к перевозке железнодорожным и водным (в судах и баржах) транспортом в коре. Торцы таких лесоматериалов (кроме балансов) должны быть покрыты влагозащитными замазками.

1.14. Скос пропила допускается в пределах припуска по длине при условии сохранения его минимального значения. В балансах скос пропила не нормируется.

Козырьки, образующиеся при валке деревьев, корневые лапы и наросты должны быть опилены. Козырьки в лесоматериалах для выработки пиломатериалов (кроме авиационных и резонансных) и в балансах (кроме балансов для древесной массы) допускаются.

Сучья должны быть срезаны (обрублены) вровень с поверхностью неокоренного бревна. Допускаются сучки высотой не более 2 см от поверхности неокоренного бревна.

1.13, 1.14. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.15. Инородные включения, обнаруживаемые при визуальном осмотре лесоматериалов, должны быть удалены.

1.16. Лесоматериалы должны быть рассортированы в соответствии с требованиями ГОСТ 2292.

1.17. Маркировка круглых лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

1.18. Пакетирование круглых лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

1.19. Порода, длина, толщина и сорт лесоматериалов должны быть указаны в спецификации потребителя.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

- 2. Приемка

2.1. Правила приемки и учет лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

- 3. Методы измерения

3.1. Измерение размеров и определение объема лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

3.2. Определение, классификация и способы измерения пороков древесины - по ГОСТ 2140.

3.3. Для определения качества древесины лесоматериалов при их приемке допускается выборочная обрезка торцов на величину не более припуска по длине 1-2% поступившего сырья и (или) снятие коры.

3.4. Высоту остатков сучьев измеряют в сантиметрах без учета высоты присучкового наплыва.

- 4. Транспортирование и хранение

4.1. Транспортирование лесоматериалов - по ГОСТ 2292.

4.2. Хранение лесоматериалов - по ГОСТ 9014.0, ГОСТ 9014.1, ГОСТ 9014.2 и ГОСТ 9014.3.